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免责声明
1 产品标识
	项目
	内容

	产品名称
	R1216  六氟丙烯

	化学名称
	六氟丙烯（全氟丙烯）

	英文名称
	Hexafluoropropylene （ HFP ）

	分子式
	C₃F₆

	分子量
	150.02

	CAS  登录号
	116-15-4

	EINECS  号
	204-127-4

	联合国编号（ UN ）
	1858

	危险货物类别
	第  2.2  类   不燃气体

	ASHRAE  安全分类
	未列入  ASHRAE 34  常规分类，按低毒受压气体管理

	执行标准
	Q/ZJ 053-2026  企业标准


2 理化性质
下列为 R1216 的典型物性数据，用于系统设计与工况核算，非交货保证值。
	项目
	典型值

	外观与性状
	无色透明液化气体

	气味
	无味或微弱气味

	常压沸点（ 101.3 kPa ）
	-29.4 ℃

	凝固点
	-156.2 ℃

	临界温度
	约  85 ℃

	临界压力
	约  3.25 MPa

	饱和蒸汽压（ 25 ℃ ，绝压）
	约  0.79 MPa

	液体密度（ 25 ℃ ）
	约  1330 kg/m³

	气化潜热（沸点下）
	约  131 kJ/kg

	液体比热（ 25 ℃ ）
	约  1.10 kJ/(kg·K)

	蒸汽比热（ 25 ℃ ， 101.3 kPa ）
	约  0.79 kJ/(kg·K)

	蒸汽导热系数（ 25 ℃ ）
	约  0.0132 W/(m·K)

	蒸汽粘度（ 25 ℃ ）
	约  0.0125 mPa·s

	水中溶解度（ 25 ℃ ）
	几乎不溶

	自燃温度
	不适用（不可燃）

	空气中燃烧极限（体积分数）
	无（不可燃）

	典型用途
	含氟单体聚合原料

	臭氧消耗潜能值  ODP
	0

	全球变暖潜能值  GWP （ 100  年）
	约  0.86

	大气寿命
	约  4.9  年


3 质量指标与检测方法
我公司 R1216 产品出厂执行下列控制指标，实际交付以当批次 COA 检验报告为准。
	项目
	指标
	检测方法

	外观
	无色透明，无悬浮物与机械杂质
	目视法

	纯度（质量分数）
	≥ 99.90 % 　（聚合级  ≥ 99.99 % ）
	气相色谱法  GC-FID/TCD

	水分
	≤ 10 ppm
	卡尔 · 费休库仑法

	酸度（以  HF  计）
	≤ 0.1 ppm
	碱液吸收 - 电位滴定法

	氧  +  氮含量
	≤ 50 ppm （聚合级  ≤ 20 ppm ）
	气相色谱法

	不饱和杂质（其他烯烃）
	≤ 100 ppm （聚合级  ≤ 50 ppm ）
	气相色谱法

	蒸发残留物
	≤ 0.01 % （质量分数）
	重量法

	阻聚剂（如添加）
	按订单约定
	气相色谱法


4 与常用制冷剂对比
	对比项
	R1216 （本产品）
	R227ea
	R236fa

	工质组成
	含氟烯烃单体  C₃F₆
	饱和氟碳  C₃HF₇
	饱和氟碳  C₃H₂F₆

	常压沸点
	-29.4 ℃
	-16.4 ℃
	-1.4 ℃

	分子结构
	含碳碳双键，可聚合
	饱和，不可聚合
	饱和，不可聚合

	ODP
	0
	0
	0

	GWP （ 100  年）
	约  0.86
	3220
	9810

	主要用途
	氟橡胶  /  氟塑料  /  全氟醚合成
	洁净气体灭火
	灭火与  ORC  冷却

	储存要求
	须控制自聚，加阻聚剂并控温
	常规储存
	常规储存

	当前定位
	含氟高分子核心单体
	机房灭火主力
	特种灭火与冷却


5 包装规格
	包装形式
	规格
	充装系数
	瓶阀接口
	适用场景

	一次性钢瓶
	40 kg （可定制  20 kg ）
	≤ 1.15 kg/L
	CGA / DIN （按订单定制）
	小批量试用

	可重复充装钢瓶
	400 kg （ T  型瓶）
	≤ 1.15 kg/L
	CGA / DIN
	聚合装置批量供应

	集装格
	按订单配置
	按单瓶执行
	CGA / DIN
	项目配送

	ISO  罐箱
	约  20 t
	按罐箱规程执行
	罐箱标准接口
	大宗出口与长途运输


充装系数按《气瓶安全技术规程》执行，钢瓶定期检验周期按国家相关规定办理。
6 应用领域
（1）典型应用
氟橡胶（FKM）与氟塑料（FEP、PFA）合成单体
全氟醚类化合物与含氟精细化学品合成
特种介电与冷却介质（按订单）
（2）设备适配与充注建议
1. R1216 含碳碳双键，可发生自聚，储存与运输须按订单添加阻聚剂并严格控制温度。
1. 聚合级产品须控制氧氮、水分与其他烯烃杂质，使用前应核对 COA 与工艺要求。
1. 聚合反应须按工艺规程控制温度、压力与引发剂用量，防止暴聚与超压。
1. 系统密封件应选用耐氟材料，避免使用普通橡胶造成溶胀或泄漏。
1. 属受压液化气体，钢瓶与管路须按压力等级设计并配置安全泄放装置。
7 储存与运输
1. 储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房，库温宜控制在 30 ℃ 以下，远离火种、热源与阳光直射。
1. 钢瓶应直立存放并有效固定，戴好瓶帽与防震圈，严禁卧倒、滚动、抛掷与撞击。
1. 须按订单添加阻聚剂并定期复检，防止自聚；长期储存应定期检测纯度与杂质变化。
1. 不得与氧化剂、碱金属与碱土金属（钠、钾、镁粉等）及易燃易爆物品混储。
1. 空瓶与实瓶分区存放并明确标识，空瓶应保留不低于 0.05 MPa 的余压。
1. 运输按危险货物第 2.2 类办理，避免雨淋与曝晒，装卸时轻装轻卸并防止钢瓶滚落。
8 安全与操作要点
窒息风险：蒸气密度大于空气，泄漏后易在低洼处、地沟内积聚并置换氧气，进入前应强制通风并检测氧含量（不低于 19.5 %）。
泄漏处置：立即切断泄漏源并加强通风，人员向上风向撤离；佩戴正压式呼吸器后关闭瓶阀；使用电子检漏仪定位漏点。
聚合风险：含碳碳双键，遇高温、引发剂或杂质可能自聚放热，须控温、添加阻聚剂并防止超压。
高温分解风险：遇明火或高温表面会分解产生氟化氢等有毒腐蚀性气体，焊接检修前须彻底置换并通风。
冻伤防护：液化气体接触皮肤会造成严重冻伤，搬运须佩戴防冻手套与护目镜；冻伤后用不超过 40 ℃ 的温水复温并立即就医。
吸入与接触：高浓度蒸气可致窒息与呼吸道刺激，应迅速转移至空气新鲜处并吸氧；眼睛接触用流动清水冲洗至少 15 分钟后就医。
9 质量保证与随货文件
1. 每批次出厂随货提供 COA 检验报告，含纯度（或组分）、水分、酸度与蒸发残留物实测值。
1. 检测中心配备气相色谱仪、卡尔·费休水分仪、电位滴定仪与低温物性测试装置。
1. 出厂留样保存 12 个月，可追溯至生产批次、精馏塔号与灌装线记录。
1. 可按需提供第三方检测报告（SGS / 中检）、SDS 安全技术说明书及 REACH、RoHS 符合性文件。
10 常见问题
问：聚合级与工业级 R1216 有什么区别？
聚合级纯度不低于 99.99 %，并对氧氮、水分与其他烯烃杂质设置更严格的限值，以满足氟橡胶与氟塑料聚合对单体纯度的要求；工业级（≥ 99.90 %）适用于一般含氟中间体合成。
问：R1216 储存时为什么要加阻聚剂？
R1216 分子含碳碳双键，在受热、光照或存在引发性杂质时可能发生自聚，放热并导致压力升高。按订单添加阻聚剂、控制储存温度并定期复检，是保证储存安全与单体质量的关键。
问：R1216 的 GWP 只有 0.86 吗？
是的。六氟丙烯大气寿命较短（约 4.9 年），百年 GWP 约 0.86，远低于饱和氟碳类工质（如 R227ea 的 3220）。其主要用途是聚合单体而非制冷剂，环保影响主要来自生产与排放管理。
问：R1216 产品的保质期是多久？
在钢瓶密封完好、阴凉干燥储存的条件下，我公司 R1216 产品保质期为 12 个月。添加阻聚剂的产品应定期复检，建议按订单计划采购并尽快使用。
免责声明
本规格书所列物性数据为典型参考值，非交货保证值；质量指标以当批次 COA 检验报告为准。本文件仅供产品选型与技术交流参考，不构成任何明示或默示的适销性或适用性担保，用户应结合自身设备条件与所在地适用法规独立判断。
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