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免责声明
1 产品标识
	项目
	内容

	产品名称
	R141b  发泡剂

	化学名称
	1,1- 二氯 -1- 氟乙烷

	英文名称
	1,1-Dichloro-1-fluoroethane

	分子式
	C₂H₃Cl₂F

	分子量
	116.95

	CAS  登录号
	1717-00-6

	EINECS  号
	404-080-1

	联合国编号（ UN ）
	1993 （按运输鉴定确定）

	危险货物类别
	可燃液体（按运输鉴定确定）

	ASHRAE  安全分类
	未列入  ASHRAE 34  常规分类，按易燃液体管理

	执行标准
	Q/ZJ 005-2026  企业标准


2 理化性质
下列为 R141B 的典型物性数据，用于系统设计与工况核算，非交货保证值。
	项目
	典型值

	外观与性状
	无色透明液体（常压）

	气味
	微弱醚味

	常压沸点（ 101.3 kPa ）
	32.0 ℃

	凝固点
	-103.5 ℃

	临界温度
	204.2 ℃

	临界压力
	4.25 MPa

	饱和蒸汽压（ 20 ℃ ，绝压）
	约  0.068 MPa

	液体密度（ 25 ℃ ）
	1230 kg/m³

	气化潜热（沸点下）
	约  223 kJ/kg

	液体比热（ 25 ℃ ）
	约  1.16 kJ/(kg·K)

	液体导热系数（ 25 ℃ ）
	约  0.089 W/(m·K)

	液体粘度（ 25 ℃ ）
	约  0.42 mPa·s

	表面张力（ 25 ℃ ）
	约  18.5 mN/m

	水中溶解度（ 25 ℃ ）
	微溶

	闪点
	无（按闭杯法未检出，遇明火可燃烧）

	空气中燃烧极限（体积分数）
	约  5.6 % ~ 17.7 %

	臭氧消耗潜能值  ODP
	0.11

	全球变暖潜能值  GWP （ 100  年， IPCC AR5 ）
	725

	大气寿命
	约  9.4  年

	受控状态
	HCFC  类受控物质，按配额管理


3 质量指标与检测方法
我公司 R141B 产品出厂执行下列控制指标，实际交付以当批次 COA 检验报告为准。
	项目
	指标
	检测方法

	外观
	无色透明，无悬浮物与机械杂质
	目视法

	纯度（质量分数）
	≥ 99.80 %
	气相色谱法  GC-FID

	水分
	≤ 50 ppm
	卡尔 · 费休库仑法

	酸度（以  HCl  计）
	≤ 0.1 ppm
	碱液吸收 - 电位滴定法

	蒸发残留物
	≤ 0.01 % （质量分数）
	重量法

	不凝性气体（气相， 25 ℃ ）
	≤ 1.5 % （体积分数）
	气相色谱法

	氯化物（ Cl⁻ ）
	阴性（通过试验）
	硝酸银浊度法


4 与常用制冷剂对比
	对比项
	R141b （本产品）
	R245fa
	R1233zd

	工质组成
	单工质  C₂H₃Cl₂F
	单工质  C₃H₃F₅
	单工质  HFO-1233zd(E)

	常压沸点
	32.0 ℃
	15.3 ℃
	18.3 ℃

	ODP
	0.11
	0
	极低（约  0.00034 ）

	GWP （ 100  年， AR5 ）
	725
	1030
	< 7

	可燃性
	可燃
	不燃（ B1 ）
	不燃（ A1 ）

	受控状态
	HCFC  受控，按配额
	HFC ，按基加利削减
	不受  ODS  管控

	主要用途
	硬泡发泡剂、清洗溶剂
	硬泡发泡剂、 ORC  工质
	硬泡发泡剂、离心机组工质

	当前定位
	受控物质，逐步替代
	过渡方案
	主流低  GWP  替代


5 包装规格
	包装形式
	规格
	充装系数
	瓶阀接口
	适用场景

	镀锌铁桶  /  钢桶
	250 kg
	按常压液体执行
	桶口标准螺纹
	发泡与清洗批量使用

	IBC  吨桶
	1000 kg
	按常压液体执行
	吨桶标准接口
	大宗供应

	ISO  罐箱
	约  20 t
	按罐箱规程执行
	罐箱标准接口
	大宗出口与长途运输

	小包装（按订单）
	20 kg / 50 kg
	按常压液体执行
	桶口标准螺纹
	小批量试用


充装系数按《气瓶安全技术规程》执行，钢瓶定期检验周期按国家相关规定办理。
6 应用领域
（1）典型应用
聚氨酯硬泡与板材发泡剂
精密清洗与金属脱脂溶剂
中高温制冷与热泵（少量特种应用）
（2）设备适配与充注建议
1. 属 HCFC 类受控物质（ODP 0.11），采购与使用须符合配额与备案要求，禁止随意排放。
1. 有一定可燃性，作业场所须通风、禁明火，并按易燃液体要求配置消防与静电接地。
1. 作为发泡剂使用须按配方体系评估相容性与工艺参数，替代前建议先做小试。
1. 作为清洗溶剂使用时须控制蒸气浓度并配备局部排风与防护装备。
1. 逐步替代方向为 R1233zd(E)、环戊烷或水发泡体系，建议提前规划配方转换。
7 储存与运输
1. 储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房，库温不宜超过 40 ℃，远离火种、热源与阳光直射。
1. 常压下为液体，包装以钢桶 / 吨桶为主，应保持容器密封并避免倾倒与撞击。
1. 具可燃性，库房须按易燃液体要求配置消防器材、防爆电气与静电接地。
1. 不得与氧化剂、碱金属与碱土金属（钠、钾、镁粉等）及强碱混储。
1. 空桶与实桶分区存放并明确标识，空桶应密闭保存。
1. 运输按化学品与危险货物相关规定办理，避免雨淋与曝晒。
8 安全与操作要点
燃爆风险：R141b 具可燃性，燃烧极限约 5.6 % ~ 17.7 %，作业场所须禁明火、禁吸烟，配置防爆电气与静电接地，并保持通风。
泄漏处置：佩戴防护手套、护目镜与防毒面具，用吸附材料收集液体并置于密闭容器；加强通风，严禁直接排入下水道。
高温分解风险：遇明火或高温表面会分解产生氯化氢、氟化氢与少量光气等有毒腐蚀性气体，焊接检修前须彻底置换并通风。
职业接触：作业场所应控制蒸气浓度，配备局部排风与浓度检测，避免长时间吸入与皮肤接触。
眼睛与皮肤接触：液体溅入眼睛应立即用流动清水冲洗至少 15 分钟并就医；皮肤接触用肥皂水清洗，出现刺激应就医。
环境排放：属受控 HCFC 物质，须回收处置并保留台账，禁止随意排放。
9 质量保证与随货文件
1. 每批次出厂随货提供 COA 检验报告，含纯度（或组分）、水分、酸度与蒸发残留物实测值。
1. 检测中心配备气相色谱仪、卡尔·费休水分仪、电位滴定仪与低温物性测试装置。
1. 出厂留样保存 12 个月，可追溯至生产批次、精馏塔号与灌装线记录。
1. 可按需提供第三方检测报告（SGS / 中检）、SDS 安全技术说明书及 REACH、RoHS 符合性文件。
10 常见问题
问：R141b 还能继续使用吗？
受配额限制。R141b 的 ODP 达 0.11，属《蒙特利尔议定书》重点淘汰的 HCFC 物质，我国已大幅削减其发泡用途配额。我公司仅按配额向存量客户供应，并协助评估 R1233zd(E)、环戊烷或水发泡等替代方案。
问：R141b 发泡的替代路线有哪些？
主流替代为 R1233zd(E)（ODP 极低、GWP < 7、不可燃）与环戊烷（ODP 0、GWP < 5，但可燃）；另有水发泡（CO₂ 发泡）体系。选择时需综合评估绝热性能、阻燃要求、设备改造成本与安全条件。
问：R141b 作为清洗溶剂有什么限制？
R141b 溶解力强、不燃性优于多数溶剂，但属受控 ODS 且有一定可燃性，使用须符合配额管理并配备通风、防护与回收设施。建议逐步过渡到非 ODS 清洗剂或水系清洗工艺。
问：R141b 产品的保质期是多久？
在容器密封完好、阴凉干燥储存的条件下，我公司 R141b 产品保质期为 12 个月。因属受控物质，建议按配额计划采购并尽快使用。
免责声明
本规格书所列物性数据为典型参考值，非交货保证值；质量指标以当批次 COA 检验报告为准。本文件仅供产品选型与技术交流参考，不构成任何明示或默示的适销性或适用性担保，用户应结合自身设备条件与所在地适用法规独立判断。
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